II.2.4. A kristályos szerkezet

Szemléletesen, a kristály felépülése. 1 dimenzióban:

2 dimenzióban: 3 mintázat, ugyanazon Bravais-rács:

Tehát: alaptulajdonság: periodicitás; szimmetria.

A Bravais-rács (v. térrács) fejezi ki a transzlációs szimmetriát; a térrács tetszőleges pontját egy rácsvektor adja meg: R = n1a + n2b +n3c. Az atomok nem feltétlenül ülnek e rácspontokon, de: ha egy tetszőleges atomot R-rel elmozdítunk, a kristály egy ekvivalens atomjához jutunk.

A transzláció mellett a kristálynak lehet egyéb szimmet–riája: forgatás, tükrözés és ezek kombinációja; ezek ún. pontcsoportot alkotnak (izolált molekuláknak csak ilyen, pontcsoport-szimmetriája van.) Miért pontcsoport? Van legalább egy olyan pont, melyet a szimmetria-művelet önmagában hagy.

A pontcsoport a forgatási és tükrözési szimmetriát írja le.

Cn - forgatás tengely körül 360o/n -nel (gír); σ -tükörsík;

Sn - forgatás és tükrözés a Cn -re merőleges síkra;

az inverzió (szimm. centrum) S2-vel azonos.

A szimmetriaelemek sztereografikus jelölése...  pl:

...............

Kristályokban 32-féle pontcsoport lehetséges: 32 osztály

Tércsoport: A pontcsoport-szimmetriát kombinálva a transzlációval (Bravais-rács, fent): 230 tércsoport.

Az elemi cella: olyan térfogategység a kristályon belül, melyből transzlációkkal a teljes kristály felépíthető.

A "primitív elemi cella" eltolásakor átfedések nem keletkeznek. Ilyen primitív cella lehet a Bravais-cella, a benne levő atomokkal ("bázis"). Ezen azonban még általában nem látszik a kristály teljes szimmetriája. Ezért előnyösebb a konvencionális elemi cella használata. Ennek kijelöléséhez több Bravais-cella lehet szükséges, viszont ez az elemi cella mutatja a teljes szimmetriát. Ha a konvencionális elemi cellából építjük fel a kristályt, az eltolások során átfedő térfogatok is keletkeznek. Irodalom: http://solidstate.physics.sunysb.edu/book/prob/node3.html

Rendszerezés: rácsok típusa szerint (Bravais, 19. sz.)

7-féle egyszerű "Bravais"-cella (ez tképp a Bravais-rács transzlációs  szimmertriáját jellemzi)  7 kristályrendszer

2008/23

További finomítás a rács pontcsoport-szimmetriája alapján. A lehetséges rácstípusok ekkor:

7 "egyszerű" + 7 "centrált"= 14 Bravais-cella

www.seas.upenn.edu/~chem101/sschem/solidstatechem.html

A kristályszerkezet meghatározása:

Röntgen-diffraktométer   (X-ray diffr.)

A Bragg-törvény

( irányban erősítés van, ha: 2 d sin ( = n ( 
A röntgensugár előállítása: elektromos térben felgyorsított nagy energiájú elektronokat fémlemezbe ütköztetünk: egy belső pályáról gerjesztődik egy elektron, ennek a helyére valamelyik magasabb pályáról kerül egy elektron; az energiacsökkenést Röntgen fotonként sugározza ki az atom.

Polimorfia:  u.azon kémiai anyag, különböző kr. szerkezet Elemek esetében: allotróp módosulatok

polymorphism is the ability of a solid material to exist in more than one form or crystal structure. Diamond, graphite and the Buckyball are examples of polymorphs of carbon. α-ferrite, austenite, and δ-ferrite are polymorphs of iron. When found in elemental solids the condition is also called allotropy

Rombos és monoklín kén; (molekularács S8 gyűrűkből)

Érdekesség: The Predictably Elusive Form II of Aspirin;  J. Am. Chem. Soc., 127 (48), 16802 -16803, 2005.

II.2.5. Fázisátalakulások: Párolgás, forráspont, kritikus állapot

FOLYADÉK-GŐZ EGYENSÚLY

Egyensúlyi gőznyomás (tenzió) és forráspont:

Zárt térben a párolgás és lecsapódás egyensúlyba jut (dinamikus egyensúly); az egyensúlyt (l. később) az egyensúlyi gőznyomás (tenzió) jellemzi.

Néhány anyag tenziója 25oC-on:

www.psigate.ac.uk/newsite/reference/plambeck/chem2/p01045

Substance     Vapor Pressure     Density

(kPa)             (kg/m3)

H2O(l)         3.1691            0.99702

CH3OH(l)      16.8511             0.791

C2H5OH(l)      7.8279             0.785

C6H6(l)       12.6893             0.899

Hg(l)          0.2460            13.5340

I2(s)          0.1889             4.93

A tenzió persze erősen függ a hőmérséklettől. Pl. víz:

| T (oC) | P (kPa) | T (oC) | P (kPa) | T (oC) | P (kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.61 | 21 | 2.49 | 40 | 7.38 |
| 5 | 0.87 | 22 | 2.64 | 50 | 12.34 |
| 10 | 1.23 | 23 | 2.81 | 60 | 19.93 |
| 15 | 1.71 | 24 | 2.98 | 70 | 31.18 |
| 16 | 1.82 | 25 | 3.17 | 80 | 47.37 |
| 17 | 1.94 | 26 | 3.36 | 90 | 70.12 |
| 18 | 2.06 | 27 | 3.57 | 95 | 84.53 |
| 18.5 | 2.13 | 28 | 3.78 | 100 | 101.32 |
| 19 | 2.19 | 29 | 4.01 |  |  |
| 19.5 | 2.27 | 30 | 4.25 |  |  |
| 20 | 2.344 | 35 | 5.63 |  |  |

# Forráspont: a tenzió eléri a külső nyomást

# hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/kinetic/watvap.html

Boiling Points and Heat of Vaporization

Forráspont/K	Forráspont/oC	Párolgáshő, kJ/kg

Helium	4.216	-268.93	20.9

Hydrogen	20.26	-252.89	452

Nitrogen	77.34	-195.81	201

Oxygen	90.18	-182.97	213

Ethyl alcohol	351	78	854

Mercury	630	357	272

Water	373.15	100.00                   2256

Sulfur	717.75	444.60	326

Lead	2023	1750	871

A kritikus állapot

Szuperkritikus állapotban az anyag "szemre" gáz. Ugyanakkor folyadék-tulajdonságát igazolja pl., hogy oldószer lehet!

Gyakorlati jelentőség: A szuperkritikus szén-dioxid környezetbarát oldószer (pl. extrakció: koffeinmentes kávé). Supercritical

2008/24

carbon dioxide is currently being intensely investigated as an alternative solvent for synthetic chemistry. The unique tuneable properties of supercritical fluids allow much greater control over reactions than is possible with conventional solvents,

Néhány adat: kritikus hőmérséklet és nyomás

substance	temperature (oC)	critical pressure (atm)

NH3	132	111.5

O2	-119	49.7

CO2	31.2	73.0

H2O	374	217.7

SZILÁRD-FOLYADÉK EGYENSÚLY: olvadáspont

Melting Points and Heat of Fusion

Substance	Melting p./K	Melting p./°C	Heat f.(103 J/kg)

Helium	3.5	-269.65	5.23

Hydrogen	13.84	-259.31	58.6

Nitrogen	63.18	-209.97	25.5

Oxygen	54.36	-218.79	13.8

Ethyl alcohol	159	-114	104

Mercury	234	-39	11.8

Water	273.15	0.00	334

Sulfur	392	119	38.1

Lead	600.5	327.3	24.5

Gold	1336.15	1063.00	64.5

Copper	1356	1083	134

Fázisdiagramok, a hármaspont

A hármaspont: MINDHÁROM FÁZIS egyensúlyban van.

Különbség az olvadásponttól: op. 1 atm külső nyomásra vonatkozik

Két példa: a víz és a szén-dioxid fázisdiagramja.

Figyeljük meg: 1) a víz op-je a nyomás növelésével csökken; ez kivétel, legtöbb anyagnál  - pl. a CO2 is -  nő. 2) a szilárd CO2 tenziója bőven az op alatt eléri a külső 1 atm nyomást  - szublimáció.

Néhány anyag hármaspontja:

Substance	Temperature/K	Pressure/105Pa

Hydrogen	13.84	0.0704

Neon	24.57	0.432

Oxygen	54.36	0.00152

Nitrogen	63.18	0.125

Ammonia	195.40	0.0607

Sulfur dioxide	197.68	0.00167

Carbon dioxide	216.55	5.17

Water	273.16	0.00610

Szilárd fázis párolgása:  szublimáció

Elválasztás szublimációval:

www.chs.edu.sg/~limth/lessons/2002/Separation%20Techniques/sublimation.jpg

II.3. Többkomponensű rendszerek

Általános jellemzés: a rendszer több, kémiailag különböző anyagot tartalmaz.

II.3.1. Valódi oldatok

A komponensek keveredése molekuláris finomságú.

Típusok: gáz-gáz, gáz-folyadék, stb.  szilárd-szilárd

Gázok oldhatósága:   Henry-törvény:  Cg ( kg pg

Vagyis: Adott g gáz telítési koncentrációja nagyjából arányos ezen gáz parciális nyomásával az oldat felett.

Solubilities of Gases in Water at 293 K

Ammonia 	52.9 	Hydrogen 	0.00016

Bromine 	14.9 	Hydrogen sulfide 	0.385

Carbon dioxide 	0.169 	Methane 	0.0023

Carbon monoxide 	0.0028 	Nitrogen 	0.0019

Chlorine 	0.729 	Oxygen 	0.0043

aGrams of gas dissolved in 100 g of water when the total pressure above the solution is 1 atm.

Szilárd anyag vízben, néhány oldhatósági adat

Solubilities in Water at 293 K (g per 100 g water)

| NH4Cl | 37.2 | NH4NO3 | 192 |
| --- | --- | --- | --- |
| BaCl2.2 H2O | 35.8 | Ba(NO3)2 | 9.0 |
| CaCl2.6 H2O | 74.5 | Ca(NO3)2.4 H2O | 129 |
| CuCl2 | 73.0 | Cu(NO3)2 | 125 |
| PbCl2 | 1.00 | Pb(NO3)2 | 54.3 |
| LiCl | 83.5 | LiNO3 | 70.1 |
| MgCl2 | 54.6 | AgNO3 | 216 |
| KCl | 34.2 | KNO3 | 31.6 |
| NaCl | 35.9 | NaNO3 | 87.6 |

Az oldhatóság hőmérséklet-függése: oldhatósági görbék

Oldatok gőznyomása: a Raoult-törvény

1. Legegyszerűbb eset:

csak az egyik anyag (oldószer) illékony.

Szemléletes kép: az oldat felületén már nem csak oldószer-molekulák vannak  ( egyensúlyi gőznyomás csökken

mooni.fccj.org/~ethall/2046/ch11/vp.htm

A Raoult-törvény     .p = xp0

x az oldószer (nem az oldott anyag!) móltörtje, p0 a tiszta oldószer tenziója.

2. Ha több illékony komponens van.

Ideális elegyet tételezünk fel: az A..A, B..B, A..B, stb. kölcsönhatások nem különböznek (lényegesen). Legyenek A móltörtek xA, xB,  xC…   : xA = nA/(nA + nB + nC +…  )]

A Raoult-törvény általános alakja:	2008/25

pA= xApAo

pB= xBpBo

Diagramban (parciális nyomások és teljes nyomás).

Ideális elegyet képeznek pl.:

benzol-toluol, hexán-pentán, propan-1-ol - propan-2-ol.

A forrást leírja: FORRÁSPONT-DIAGRAM.

(Valójában 2 diagram egyben. likvidusz-görbe: a folyadékelegy forráspontja a móltört függvényében; vapor: a gőz kondenzálódásának hőmérséklete móltört függvényében..

(A két görbe közti területnek NINCS jelentése!)

Ideális elegyre:

A	B

A ábra: a X összetételű elegyet melegítjük - haladunk a függőleges vonalon felfelé; elérve az alsó (likvidusz) görbe metszéspontjához tartozó hőmérsékletet, megindul a forrás; ezen a hőmérsékleten a gőz összetételét a vízszintes vonallal kimetszett Y összetétel adja meg - a gőz persze az illékonyabb A komponensben gazdagabb. B ábra: C1-et melegítjük, az ehhez tartozó C2 összetételű gőzt kondenzáltatjuk, majd ezt desztilláljuk, stb. Ez a Frakcionált DESZTILLÁCIÓ. Alapvető elválasztási módszer!

Egy számpélda:  Hogyan változik az összetétel a gőzben a folyadékhoz képest a desztillálás folyamán?

Adott pillanatban a kétkomponensű (A,B) elegy összetétele legyen nA = 0.4  (s persze ekkor nB = 0.6); ezen elegy forráspontján az anyagok tenziója tiszta állapotukban legyen:

pAo  = 1000 Hgmm,  pBo  = 600 Hgmm.

A Raoult-törvény szerint a parciális nyomások az éppen eltávozó gőzben:

pA  = 0.4x1000 = 400;  pB  = 0.6x600 = 360

(az összeg, ahogy illik, megegyezik a külső nyomással, hiszen az elegy forrpontján vagyunk).

A gőzben az összetétel a parciális nyomásokkal arányos:

nA = 400/760 = 0.526; nB = 360/760 = 0.474.

Látjuk, hogy az illékonyabb A anyag aránya a folyadékbeli 0.400-ról a gőzben 0.526-ra nőtt.

Azeotróp: a két komponens erős kölcsönhatásban van, NEM ideális az elegy. Ilyenkor előfordulhat, hogy egy jellemző összetételnél az elegy változatlanul desztillál át.

pl. etanol-víz		pl. sósav-víz

KOLLIGATÍV TULAJDONSÁGOK

Kolligatív tul.: Az oldott részecskék és az oldószermolekulák számának arányától függ csak.

Fagyáspontcsökkenés- forráspontemelkedés

Alapja: az oldat tenziója csökken.

A diagramből leolvasható, hogy a tenzió csökkenése miatt a fagyáspont csökken, a forráspont emelkedik.

Ezek mértéke jellemző az oldószerre, és arányos az 1000 g oldószerre jutó oldott mólok számával:

(Tf = cR Kf

ahol  cR  - Raoult-konc.(molalitás),   Kf  (f - freezing) - oldószerre jellemző adat, molális fagyáspont-csökkenés.

Hasonlóan, a forráspontemelkedés: Kb (b - boiling)....

Néhány adat:

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/tables/bpelev.html

| Solvent | Formula | Melting Point (°C) | Boiling Point (°C) | Kf(°C/m) | Kb(°C/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Water | H2O | 0.000 | 100.000 | 1.858 | 0.521 |
| Acetic acid | HC2H3O2 | 16.60 | 118.5 | 3.59 | 3.08 |
| Benzene | C6H6 | 5.455 | 80.2 | 5.065 | 2.61 |
| Camphor | C10H16O | 179.5 | ... | 40 | ... |
| Carbon disulfide | CS2 | ... | 46.3 | ... | 2.40 |
| Cyclohexane | C6H12 | 6.55 | 80.74 | 20.0 | 2.79 |
| Ethanol | C2H5OH | ... | 78.3 | ... | 1.07 |

Data source: Landolt-Bornstein, 6th Ed., Zahlenverte und Functionen aus Physik, Chemie, Astronomie, Geophysik, und Technik, Vol II, part IIa, Springer-Verlag, 1960. Pp 844-849 and 918-919.

Jelentőség: molekulasúly meghatározása …

Példa:

10.0 g anyagot 200 g vízben oldva, az oldat fagyáspontja  -0.62 oC. Mekkora az anyag moláris tömege?

A bemérés szerint 1000 g-ban van 50.0 g anyag.

A fagyáspont szerint a molalitás: MR = 0.62/1.86 =  0.33.

A mólsúly, M = 50.0/0.33 = 150 .

Ozmózis

Alapja: "féligáteresztő" (szemipermeábilis) hártya (membrán): bizonyos molekulákat átereszt, másokat nem. Legegyszerűbb képben: csak a "kis" molekulák jutnak át, jellemzően az oldószer. DE: az átjutás persze függ a membrán és a molekulák kölcsönhatásától is, ld. pl. alább a sejtmembrán lipid kettősrétegét.

2008/26

A jelenség: a szemipermeábilis membrán két oldalán eltérő az oldott anyag koncentrációja. A falon csak az oldószer (víz) jut át. A membránhoz a töményebb oldalon kevesebb vízmolekula érkezik ( nettó víz diffundál a koncentráltabb oldalra, azt hígitja. Ez akkor áll le, amikor a töményebb oldalon megfelelő nagyságú hidrosztatikai nyomás jön létre.

Az ozmózis kvantitatív törvénye: van't Hoff  kimutatta, hogy a gáztörvénnyel teljesen analóg képlet érvényes:

(V = n R T

( az ozmózisnyomás (atm), ha n mól anyag van V térfogatban (L) oldva.  A mólsúly (moláris tömeg) meghatározásának egyik módszere.  Különösen nagy molekulájú anyagoknál, mint pl. a polimer-oldatok, használják, mivel az ozmózisnyomás megfelelően érzékeny.

Mérése, az ozmométer elve:

Megj.: Mindegyik kolligatív tulajdonság az oldott részecskék számával arányos. Disszociáció esetén (elektrolitok), a mért adatok arányosan nagyobbak.

(Tf = icR Kf ;  		( = i(n/V)RT

i a van't Hoff faktor.

Inverz ozmózis: pl. ivóvíz tengervízből (!)

A szemipermeábilis membránoknak óriási jelentősége van élő szervezetekben: a sejtfal foszfolipid kettősrétege szelektíven áteresztő. Animáció: edtech.clas.pdx.edu/osmosis_tutorial/

a sejtfal szelektív áteresztő	     a vesét pótló dializátor

Az ozmózissal rokon jelenség a dialízis. A veseműködés pótlására használt "művese"- készülékben ellenáramban halad a vér és a dializáló folyadék. Az őket elválasztó membrán szelektál: bizonyos ("kis") molekulákat (nem csak vizet!) átenged, másokat (nagy, kolloid részecskék, polimerek) nem. Pl. a karbamidot kell eltávolítani a vérből, ez diffundál át a dializáló folyadékba; utóbbi glukózt, aminosavakat, stb. is tartalmazhat, hogy ezek ne vonódjanak ki a vérből.)

II.3.2. Kolloidok

A kísérleti tapasztalat:  számos olyan "oldat" létezik, mely "szemre" nem különbözik egy valódi oldattól, de ha fénysugarat bocsátunk át rajta, a sugárút jól látszik ( az oldat szórja a fényt. Ez a Tyndall-jelenség., mely arra utal, hogy a diszpergált részecskék nagysága a fény hullámhosszával azonos nagyságrendű (100-1000) nm.

Példa: forró vízbe FeCl3-oldatot csepegtetve,  az Fe-oxid-

hidroxiddá hidrolizál; a szép piros "oldat" fényszórást mutat (balra).  Hasonlóan (jobbra): Ezüst szól, illetve tiszta víz . Tyndall effect is seen here using a laser pointer. The glass on the left contains 5 ppm of HVAC colloidal silver and the one on the right is from the tap after the bubbles have settled out.. http://silver-lightning.com/tyndall/... (HVAC - High Voltage Alternating Current)

Definíció: a kolloid olyan diszperz rendszer, melyben a diszpergált részecskék mérete legalább egy irányban

~ 1 - 1000 nm; vagy a rendszerben ilyen méretű diszkontinuitások vannak (porózus anyagok). A rendszer lehet összefüggő háló is (gélek, stb.).

IUPAC:www.iupac.org/reports/2001/colloid_2001/manual_of_s_and_t/node33.html. The term colloidal refers to a state of subdivision, implying that the molecules or polymolecular particles dispersed in a medium have at least in one direction a dimension roughly between 1 nm and 1µm, or that in a system discontinuities are found at distances of that order. It is not necessary for all three dimensions to be in the colloidal range: fibers in which only two dimensions are in this range, and thin films, in which one dimension is in this range, may also be classified as colloidal. Nor is it necessary for the units of a colloidal system to be discrete: continuous network structures, the basic units of which are of colloidal dimensions also fall in this class (e.g. porous solids, gels and foams).

Aprítás: durva diszperzió → kolloid       →valódi oldat

heterogén r.	1-1000 nm            homogén r.

Kolloidok három alapvető típusa:

diszperziók

polimer oldatok

tenzidek oldata, micellák

Tulajdonságaikat alapvetően befolyásolja két tényező:

a durva diszperziókhoz képest igen nagy (fajlagos) felület

(ezért a legtöbb kolloid termodinamikailag NEM is stabil;

de kinetikailag stabil lehet, hónapokig-évekig "elállhat");

a kolloid részecskék felületén ionok adszobeálódhatnak, ez a felületi töltés elősegíti a diszpergált állapot fennmaradását.

Diszperziók felosztása

| közeg (diszpergálószer) | diszpergált fázis (diszperzum) |
| --- | --- |
|  | Szilárd | folyadék | gáz |
| Szilárd | szil. Szol: rubinüveg * | -- (emulzió) vaj | szil. hab horzsakő |
| Folyadék | szol: keményítő oldat | emulzió tej, majonéz | hab: szappan-, borotvahab |
| Gáz | aeroszol füst | köd légköri köd | ---------- |

*aranyszol, üvegszínező

2008/27

Diszperziók vizsgálatának fontos eszköze: ultramikroszkóp

Zsigmondy, a kolloidika atyja; nevéhez fűződik.

Austrian chemist, born April 1, 1865, Vienna; died 1929, Göttingen.

Richard Adolf Zsigmondy was the son of Adolf Zsigmondy, a physician, who died when Zsigmondy was only 15 years old. Encouraged by their mother, Irma von Szakmary, …He first studied chemistry  in Vienna, In 1925, Zsigmondy was awarded the Nobel Prize for his work on colloid chemistry and the invention of the ultramicroscope.

The ultramicroscope is not an instrument for magnifying images, as in a microscope or other such device. Rather, it is a system of illumination for extremely small objects such as colloidal particles, fog droplets, or smoke particles. … Ultramicroscopes are used in the study of Brownian motion,

Polimer oldatok

Maguk az óriásmolekulák adják a kolloid dimenziót. Egy polimerben a polimerizáció mértéke általában nem egységes. (heterodiszperz rendszer). Vizsgálatuknak fontos része: a molekulasúly-eloszlás.

1. Fényszórás.

A legfontosabb módszer; elv: ha a fény hullámhossza és a részecske mérete azonos nagyságrendű, a fény szóródik (scattering). Ennek jellege függ a molekula méretétől.

One of the main problems with the light scattering method is that the polymer solution must be perfectly dust free in order to get good results. To obtain these perfectly clean solutions they are usually filtered very carefully. Despite this difficulty of making a clean solution, light scattering is probably the most widely used technique for measureing molecular weights. It is useful for a very broad range, from 10,000 to 10 million g/mol.

2. Ultracentrifuga

Az ülepedés sebessége nyilván függ a móltömegtől…

3. Kromatográfia: Gel permeation chromatography has become the most commonly used method in  recent years for the determination of molecular weight distribution. The method separates polymers on the basis of size by passing the polymer in solution, through a series of columns  that are packed with gel.

Tenzidek (felületaktív anyagok) oldatai

Mind amfifil anyagok: apoláris szénlánc, végén poláris csoporttal, pl. szappanok: CH3(CH2)nCOONa, szulfonsavak: CH3(CH2)nSO3Na, szulfátok: CH3(CH2)n-O-SO3Na, stb.:

Micella: http://onsager.bd.psu.edu/~jircitano/micelle.jpg

Kitekintés: a nanoméretekkel foglalkozó új, nagyon "divatos" tudományág: nanotudomány, nanotechnológia …